Что такое пенополистирол

Пенополистирол – теплоизоляция будущего

Пенополистирол - это современный теплоизоляционный материал, который применяется в передовых странах в различных областях жизни.

Пенополистирол представляет собой очень легкий материал на 98% состоящий из воздуха и 2% ячеистой матрицы. С химической точки зрения пенополистирол - лёгкий газонаполненный материал класса пенопластмасс на основе полистирола, его производных (полимонохлорстирол, полидихлорстирол) или сополимеров стирола.

Пенополистирол – выглядит как спеченные шарики одинакового размера белого легкого вещества.

История появления пенополистирола

Появление пенополистирола связано с открытием вещества, названного стиролом. Впервые в 1831 г. химическое соединение стирол было получено путем нагревания смолы бальзамного дерева Storax (Стиракс), основные компоненты которого – коричная

кислота, ванилин и стирол. Смола этого дерева использовалась в качестве душистого вещества в парфюмерии, антисептика и одного из компонентов состава для мумифицирования в Древнем Египте около 3000 лет назад.

Данные, полученные учеными о свойствах стирола, позволили начать работы по его синтезу. В 1929 г. ученые компании DOW синтезировали стирол, из которого получен полимер – полистирол.

Идея получения вспененного полистирола принадлежит шведским изобретателям, которые получили патент на изобретение в 1931 г. Вспенивающийся полистирол, хорошо известный в настоящее время, изобретен в Германии в 1950 г. компанией BASF и получил сокращенное название EPS (expanded polystyrene foam). С тех пор началось широкое применение пенополистирола в качестве теплоизоляционного и упаковочного материала.

В СССР пенополистирол был впервые создан в Украине в 1965 г. Пенополистирол сегодня активно применяется в различных индустриях в России, являя собой наиболее передовой, эффективный и экономичный термоизолятор.

В настоящее время мировой рынок применения пенополистирола растет ежегодно на 4-5%. Доля потребления пенополистирола в Европе составляет 5 кг / чел. в год. В России эта величина равняется 0,1 кг/ чел. Россия отстает по применению, но популярность, эффективность, безопасность и дешевизна пенополистирола делают его более популярным на рынке теплоизоляционных материалов.

В данной брошюре представлена сравнительная информация о пенополистироле и других теплоизоляционных материалах и наглядно представлены преимущества пенополистирола на этом рынке.

Свойства

Преимущества пенополистирола отлично отражаются его свойствами:

- Эффективный теплоизолятор

- Легкость

- Влагостойкость

- Прочность

- Долговечность

- Биологическая нейтральность

- Пожаробезопасность

- Эффективный теплоизолятор

Пенополистирол – основной материал энергоэффективного строительства. Пеноплистирол толщиной всего 3 см по показателям теплосопротивления отвечает 64-м см кирпичной кладки, 5,5 см минеральной ваты, 123-м см бетона, 11,3 см сухого дерева, что демонстрирует его превосходство перед другими материалами.

- таблица сравнения энергоэффективности с другими материалами

- теплоизоляционные свойства

- Легкость

Пенополистирол представляет собой очень легкий материал на 98% состоящий из воздуха. Малый вес позволяет легко транспортировать материал и экономить топливо, переносить, перемещать и поднимать на объекте без применения техники.

Легкость пенополистирола позволяет значительно снизить нагрузку на конструкцию кровли или фасада, предупредить проблемы связанные с несущей способностью крепежа.

Исключительно низкая плотность пенополистирола, прочность, сочетающаяся с высокими теплоизоляционными свойствами, является основным преимуществом при теплоизоляции зданий, особенно где требуется ограничить толщину теплоизоляционного слоя.

- Влагостойкость

Пенополистирольные плиты не подвержены воздействию влаги. В отличие от других теплоизоляционных материалов пенополистирол не поглощает влагу и не изменяет своих механических и теплотехнических свойств при эксплуатации во влажных условиях. Влага не оказывает никакого влияния на прочность материала.

Конденсация паров воды в процессе эксплуатации является главной угрозой конструкции

сооружения. В холодном климате, пары воды, содержащиеся в теплом воздухе внутри помещения, проникая наружу через конструкцию ограждающей конструкции, конденсируются на внешней (холодной) ее поверхности. В теплом климате или теплое время года, процесс протекает наоборот: водяной пар, содержащийся в теплом наружном воздухе, проникает через стену внутрь прохладного помещения, где конденсируется на более прохладной внутренней поверхности. Это является главной причиной образования плесени или гнили на конструкциях.

Пенополистирол один из самых стойких материалов используемых для теплоизоляции и противостоящих отрицательному воздействию влаги. Влага, попавшая в конструкцию в процессе монтажа или в процессе эксплуатации будет оказывать незначительное влияние на теплотехнические свойства пенополистирола, в отличие от значительного изменения свойств других теплоизоляционных материалов.

Как показали результаты исследований Европейской Ассоциации производителей пенополистирола, образцы пенополистирола, изъятые из теплоизоляционного слоя находившегося в грунте на глубине всего на 200 мм выше уровня грунтовых вод в течении 30 лет показали менее чем 1%-ое содержание воды по объему, пенополистирол подверженный периодическому погружению в воду показали содержание воды менее чем 4 %, что недостижимо для большинства других теплоизоляционных материалов.

Нарисовать эту картинку на русском

Влагопроницемость различных термоизоляционных материалов. Технические показатели, источник: The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers и Международный Институт охлаждения.

EPS – пенополистирол, glass wool – стекловата, mineral wool – минеральная вата, wood fibre – древесина, cork – кора. По вертикали K-value – теплопроводность, по горизонтали – содержание воды в % от объема

- Прочность

Несмотря на то, что пенополистирол – очень легкий материал, благодаря уникальной структуре он способен выдерживать огромные нагрузки. Материал обладает превосходными механическими характеристиками.

В мировой практике пенополистирол применяется в автодорожном, железнодорожном строительстве и строительстве мостов в качестве материала основания. Пенополистирол превосходный заменитель заполнителя и балластного материала, при формировании тела насыпи, при строительстве насыпей на слабых грунтах и сложных условиях в транспортном строительстве.

При этом стабильность пенополистирола не ухудшается со временем: пенополистирол примененный в основании моста и подвергавшийся многолетним циклическим нагрузкам от подвижного транспорта, показал деформацию ползучести 1,3%, в два раза меньше, чем было предсказано при проектировании. Испытания на прочность проведенные на образцах пенеполистирола изъятых из грунта после 30-ти летнего срока эксплуатации, показали, что прочность образцов превосходит изначальную проектную прочность 100 кПа.

- Долговечность

Прочность, влагостойкость, биологическая нейтральность и другие качественные характеристики пенополистирола обеспечивают увеличение долговечности конструкции и увеличению срока службы сооружения в целом. При соблюдении правил техники применения пенополистирола при проектировании конструкций и их эксплуатации долговечность пенополистирола будет как минимум не меньше срока существования самой конструкции.

- Пожарные свойства

Вместе с большинством органических строительных материалов пенополистирол является горючим. При горении, не защищенный пенополистирол, ведет себя как другие углеводороды и главным образом выделяет продукты сгорания: угарный, углекислый газ и воду. При температуре выше 100°C пенополистирол начинает смягчаться, уменьшаться в объеме и плавиться. При более высоких температурах при разложении расплава образуются газообразные горючие продукты. Горючие газы образуются только при температурах выше 350°C. Пенополистирол используемый для теплоизоляции в строительстве является самозатухающим и изготавливается из сырья с добавкой антипиренов – замедлителей горения. Свойства пенополистирола зависят, от того содержит ли пенополистирол антипирен или нет. Присутствие антипиренов (замедляющих горение добавок) приводит к лучшему поведению при воздействии огня.

Пенополистирол с антипиреном затрудняет возгорание и уменьшает распространен пламени и следовательно дает больше времени на проведение спасательных работ и эвакуацию людей из горящие здания. Добавки вызывают подавление пламени, таким, образом, что, при удалении источника пламени пенополистирол прекращает горение.

Пенополистирольные изделия с антипиреном нельзя поджечь искрой от сварки горящей сигареты или других маленьких источников огня. В присутствии больших источников воспламенения, от горения других строительных материалов незащищенный пенополистирол будет, в конечном счете, гореть. В таких случаях здание обычно невозможно спасти. Лучший способ избежать распространения огня обеспечивается соответствующей защитой.

Важный фактор для микроклимата внутреннего помещения и качества воздуха – предотвращение размножения бактерий, плесени и грибов и их проникновения через ограждающую конструкцию здания. В США Ассоциация переработчиков пенополистирола (EPSMA) в 2004 году спонсировала испытательную программу по исследованию возможности образования плесени на пенополистироле. Испытательная лаборатория

компании SGS провела исследования в соответствии с национальным стандартом ASTM C1338 «Метод определения сопротивлению образования плесени теплоизоляционных и облицовочных материалов». Испытательные образцы из пенополистирола были

подвергнуты тесту на пять различных типов плесени, для проверки их на рост плесени.

Результаты показывали, что в идеальных для роста плесени лабораторных условиях, грибы не росли, и плесень не образовывалась.

- таблица сравнения поведения теплоизоляц материалов в пожаре

Простота эксплуатации

Пенополистирол - легкий, прочный и не хрупкий материал. Это практичный и безопасный в обращении, переработке и монтаже материал. Производство методом формования позволяет изготавливать сложные архитектурные формы и различные изделия в соответствии с пожеланиями потребителя. Гибкий производственный процесс позволяют производить продукцию с необходимыми свойствами - плотностью, теплопроводностью и прочностью, размерами и формой, которые позволят снизить образование отходов и минимизировать затраты при резке при проведении монтажных работ на строительном

объекте.

Резка пенополистирола возможна без использования специальных режущих инструментов и применять простые средства, такие как нож или ручная пила. Обращение с материалом не представляет опасности для здоровья во время транспортировки, монтажа, использования и демонтажа, поскольку не радиоактивен, не содержит опасных волокон или других веществ.

Пенополистирол может обрабатываться и резаться не вызывая раздражения, экземы или раздражения кожи, дыхательных путей и глаз. Это означает, что дыхательные маски, защитные очки, защитная одежда и перчатки не требуются для того, чтобы работать с

пенополистиролом. Цемент, известь, гипс, ангидрит и растворы, модифицированные полимерными дисперсиями, не оказывают негативного эффекта на пенополистирол. Все это делает пенополистирол полностью безопасным и практичным при использовании в гражданском, промышленном и транспортном строительстве.

Применение

Основные отрасли применения вспенивающегося пенополистирола: строительная (энергосберегающая теплоизоляция, фундаментные конструкции, дорожное строительство), упаковочная (пищевая упаковка, упаковка бытовой техники, тара для перевозки охлажденных продуктов, медицинские контейнеры для перевозки органов, одноразовая посуда).

Пенополистирол превосходный заменитель заполнителя и балластного материала, при

формировании тела насыпи при строительстве насыпей на слабых грунтах и сложных условиях в транспортном строительстве, производстве корпусов бытовой техники, производстве средств безопасности: детских автомобильных кресел, шлемов велосипедистов и гонщиков формулы-1.

- список конструкций

График долей применения